一、项目地址

武汉生物工程学院 1#、8#、9#和生化实验大楼（武汉市阳逻经济开发区汉施路1#）

二、维修内容

因教学楼原空心 GRC 欧式构件出现构件开裂、 外墙渗水、构件脱落等情况，结合现场实际情况及后期安全因素考虑，拟将教学楼部分原GRC 欧式构件拆除更换为新型材料实心 EPS 装饰线条。

三、施工过程

1. GRC 拆除；2.墙面打磨；3.安装EPS 装饰线条

四、实心EPS 装饰线条材料：

1.聚苯乙烯泡沫板：应符合下表中相关技术性能的要求

| 项目 | 单位 | 指标 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度 | Kg/m3 | ≥16 | 导热系数 | W/MK | ≤ |
| 压缩强度 | KPa | ≥60 | 氧指数 | % | ≥30 |
| 抗拉强度 | MPa | ≥ | 吸水率 | %(V/V) | ≤4 |
| 断裂弯曲负荷 | N | ≥25 | 弯曲变形 | mm | ≥20 |
| 尺寸稳定性 | % | ≤ | 水蒸汽透湿 系数 | Ng/Pams | ≤ |
| 厚度 | mm | 70±2 |  |  |  |
| 厚度 | mm | 70±2 |  |  |  |

2.粘接砂浆 XT-A-01 线条专用粘结砂浆、抹面砂浆 EX36-P 技术性能指标需符合表要求。

XT-A-01 线条专用粘接砂浆性能指标

| 项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆） ，Mpa | 常温常态 | ≥ |
|  | 耐水 | ≥ |
|  | 耐冻融 | ≥ |
| 拉伸粘结强度 （与聚苯板） ，Mpa | 常温常态 | ≥或聚苯板破坏 |
|  | 耐水 | ≥或聚苯板破坏 |
|  | 耐冻融 | ≥或聚苯板破坏 |
| 可操作时间，h |  | ≤4 |

- 五、EPS 装饰线条安装步骤

- 清理基层墙面的浮灰污渍、没有脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。固定好两端水平线靠尺分层、分段检查墙面的平整度和垂直度。粘黏砂浆分为专用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆，粘结砂浆质量比为水：砂浆=1:5,边加水边搅拌；搅拌时间≥5 分钟，搅拌必须充分、均匀、稠度适中，并有一定黏度。调制完毕后，须静置 5 分钟，使用前再次搅拌，搅拌好的砂浆在 2 小时内用完。切好线条的角度、长度。在粘结EPS 装饰线条时，要涂抹专用的聚合物粘结砂浆进行墙面粘结施工，在线条粘结面涂满专用粘结剂，造型线条用专用粘结剂粘结接缝≤5 ㎜，根据甲方确定的施工要求，在需要安装 EPS 构件的标高（部位）弹出定位线（中线或边线）。必要时加装专用夹具固定，涂完专用粘结剂后立即将线条贴于墙面，用手均与的加力挤压线条。安装完毕后，点补原有粘贴线条时的固定眼、接缝处、施工时损缺处。用小刮刀粘少许专用粘结剂点补，补平为佳，待专用粘结剂初凝时，用吸水布轻轻抹平和原有点补时高出的部位，并跟原来的纹路一致。EPS 板两端接缝处需加网格布粘贴修补，加固锚栓保证每块板上不小于 2 个。

- 欧式线条维修数量

| 需更换所属楼栋 | 需拆除产品类型 | 需更换产品类型 | 需更换型号规格 （贴墙*出墙）（mm） | 需维修 数量（米） | 单位展开面积 （平方米/米） | 需更换 综合工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号教学楼 | GRC欧式构件 | EPS线条 | 600*500 | 24 | 1.6 | 38.4 |
|  | GRC欧式构件 | EPS线条 | 900*700 | 163 | 2.3 | 374.9 |
|  | GRC欧式构件 | EPS线条 | 650*250 | 24 | 1.15 | 27.6 |
|  | GRC欧式构件 | EPS线条 | 1600*735 | 260 | 3.07 | 798.2 |
|  | GRC欧式构件 | EPS线条 | 600*270 | 24 | 1.14 | 27.36 |
| 实验楼 | GRC欧式构件 | EPS线条 | 600*500 | 69 | 1.6 | 110.4 |
|  | GRC欧式构件 | EPS线条 | 600*650 | 105 | 1.9 | 199.5 |
|  | GRC欧式构件 | EPS贴墙罗马柱 | 圆半径400 | 6 | 1.256 | 7.536 |
|  | GRC欧式构件 | EPS线条 | 700*650 | 96 | 2 | 192 |
|  | GRC欧式构件 | EPS线条 | 450*450 | 36 | 1.35 | 48.6 |
| 八九号教学楼 | GRC欧式构件 | EPS线条 | 580*650 | 102 | 1.88 | 191.76 |
|  | GRC欧式构件 | EPS线条 | 580*400 | 28 | 1.38 | 38.64 |
|  | GRC欧式构件 | EPS线条 | 600*500 | 26 | 1.6 | 41.6 |
|  | GRC欧式构件 | EPS线条 | 900*750 | 78 | 2.4 | 187.2 |

附件1：

报  名  表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 法人代表 |  |
| 单位地址 |  |
| 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 单位电话 |  |
| 传 真 |  |

报名单位（公章)